## Slide 1: Mechanikai tulajdonságok

## Slide 2: Jellemző mennyiségek
Rugalmasság
Keménység
  Mohr-féle skála (1-től 10-ig)
  Brinell-féle skála (golyó benyomódás)
  Vickers-keménység (gyémánt gúla benyomása)
Szívosság
  szívós: acél, réz, bőr
  rideg: üveg, öntött vas
  Sok alkalmazásnál követelmény a szívosság (pl. tengerjáró hajók)

## Slide 3: A jó anyag kemény?
Szívosságra is szükség van
Sokszor olyan anyag kell, ami kemény, de nem törik.

## Slide 4: Vasbeton
A beton kemény és olcsó, de húzás esetén könnyen törik
A vas nem törik el, kemény, de rozsdásodik (karbantartást igényel) és drága

## Slide 5: Feszültség-deformáció görbe
(1) Rugalmas alakváltozás: σ = Eε (Hooke-törvény)
(2) Maradandó (plasztikus) alakváltozás
Folyáshatár (σY)
Szakítószilárdság (σUTS)

## Slide 6: Alakítási keményedés
Plasztikus deformáció hatására az anyag keményebb lesz
De csökken a szívóssága (azaz ridegebb lesz)
Deformáció hatására az anyag szerkezetével történik valami

## Slide 7: Alufólia gyártása
Hengerlés során rideggé válik az anyag
  Csak deformációval nem készíthető vékony fólia
Hőkezelés hatására az atomok mozgékonnyá válnak és újraalakítják a kristályt (megújulás [recovery])

## Slide 8: Elméleti folyásfeszültség
Hogyan deformálódik maradandóan az anyag?
  Egy sík mentén mindenhol:
    σY ≈ G/(2π)
    εY ≈ ½
    G: nyírási modulusz
  Valóságban
    σY ≈ 10-3 G
    εY ≈ 10-3

## Slide 9: Diszlokáció fogalma
1936-Taylor, Orován, Polányi
Vonal-szerű rácshiba
  Extra atom-sík végénél

## Slide 10: Burgers-kör
Burgers-vektor: b
Irányvektor: l
A Burgers vektor nem tűnik el az anyagban

## Slide 11: Él- és csavardiszlokáció
Éldiszlokáció: b ⦝ l
Csavardiszlokáció: b || l

## Slide 12: Deformáció μm-es mintákon
A deformáció inhomogénné válik
  Az egyes diszlokációk okozzák
  Lavinaszerű viselkedés

## Slide 13: Kapcsolat a deformációval
Ha egy b Burgers vektorú diszlokáció Δx-szel elmozdul:
N diszlokáció esetén:
Diszlokáció-sűrűséggel (ρ), Orován-összefüggés:
Lx
Ly

## Slide 14: Diszlokációk tulajdonságai
A diszlokációk
rugalmas rácstorzulást (deformációt) és feszültséget keltenek a kristályrácsban: σ ~ ε ~ b
  A tárolt energia: E ~ σε ~ b2
feszültség hatására mozognak
2x1b
E ~ 2b2
1x2b
E ~ 4b2

## Slide 15: Diszlokációk szerepe
Kapcsolat a mechanikai tulajdonságokkal
  Ha könnyen mozognak: lágy anyagok
  Ha nehezen mozognak: kemény anyagok
fcc: könnyű mozgás → lágy
bcc: nem mozog olyan könnyen → keményebb
ionkristály: b nagy, ezért kevés van és az is nehezen mozog → nagyon kemény és rideg
Kovalens kristály: hasonló mint az ionkristály

## Slide 16: Anyagok keménysége
Folyásfeszültség (τY) és szakítószilárdság (τUHS):
Anyag | τY (MPa) | τUHS (MPa)
Fe | 80 | 350
Cu | 33 | 210
Al | 15 | 40
Si |  | 5000
Szerkezeti acél (A36) | 250 | 400
Nagy keménységű acél (A514) | 690 | 760
Al-ötvözet (2014-T6) | 400 | 450
Üveg | - | 33
Gyémánt | - | 7000

## Slide 17: Anyagok keményítése
Akadályokat kell létrehozni állítani a diszlokációknak:
  Többi diszlokáció
  Kiválás
  Oldott (szubsztitúciós vagy intersticiális) atom
  Szemcsehatár

## Slide 18: Diszlokáció sokszorozódás
Diszlokáció forrás:
  Ponthibák
  Felület
  Szemcsehatár
  Frank-Read forrás: feszültség hatására diszlokáció hurkokat bocsájt ki

## Slide 19: Diszlokáció mechanizmus
Diszlokációk rugalmas feszültséget keltenek az anyagban
Alakítási keményedés:
  Deformáció hatására diszlokációk mozognak és sokszorozódnak
  Egymás mozgását akadályozzák → keményedik az anyag
  Taylor-összefüggés: σY = αGbρ1/2
    σY: folyásfeszültség
    α: szám: 0,1-0,2
    G: rugalmas állandó
    ρ: diszlokáció sűrűség [1/m2]

## Slide 20: Kiválásos keményedés
Diszlokációk fennakadnak a kiválásokon:
  Megkerülés (Orován mechanizmus)
  Átvágás

## Slide 21: Szemcsehatárok
Hall-Petch reláció: σY = σ0 + kd-1/2
  d: szemcseméret
  σ0: egykristály folyásfeszültsége
Minél finomabbak a szemcsék, annál keményebb az anyag
A megfelelő szemcseméretet hőkezeléssel vagy deformációval állítják be