## Slide 1: Mikrooszlopok deformációs tulajdonságai Ispánovity Péter Dusán

## Slide 2: Tartalom
Mérési módszerek
Kísérleti eredmények
Modellek

## Slide 3: Nagy felbontású csavarás
Cu (fcc) és Zn (hcp) csövek csavarása
A deformációban 10-9 felbontás
  R.F. Tinder, J. Washburn, Acta Metall. (1964)
  R.F. Tinder, J.P. Trzil, Acta Metall. (1973)

## Slide 4: Akusztikus emisszió
Mérések jég, Cd, Zn, Cu mintákon
A mért amplitúdó (A) és a felszabaduló energia (E) hatványfüggvény eloszlást követ
Exponensek:
  τE ≈ 1,6
  τA ≈ 2,0
Az események forrásai egy D ≈ 2,5 dimenziós fraktálon helyezkednek el
  C.-M. Miguel et al., Nature (2001)
  J. Weiss et al., Science (2003)

## Slide 5: Minták faragása FIB-bel
20keV-es fókuszált Ga+ ionokkal bombázzuk a felületet
Módszerek
  Felülről lefelé ill. oldalról
  Opcionális amorf Pt réteg

## Slide 6: Mikrooszlop készítés
Elődeformált réz egykristályból
Kezdeti diszl. sűrűség: ≈1014 m-2
Oszlop átmérő: 3 mm, magasság: 9 mm

## Slide 7: Kísérleti összeállítás
Összenyomás nanoindenterrel
Lapos gyémánt összenyomó fej
A műszernek is van egy rugóállandója

## Slide 8: In situ összenyomógép
In situ deformáció a SEM-ben
Mérés közben nm-es elmozdulás ill. μN-os erő pontosság
Maximum 10 μm elmozdulás és 10 mN erő
μm-es XY pontosság
Erő- ill. elmozdulás vezérlés
Változtatható rugóállandó (jelenleg 1 mN/μm)

## Slide 9: Mérőeszköz

## Slide 10: Mérőeszköz

## Slide 11: Oszlopok összenyomása

## Slide 12: Orientáció szerepe
Kis méretek (<2 μm) esetén gyakran aktiválódik másodlagos csúszási rendszer
← Egyszeres csúszás
Többszörös csúszás →

## Slide 13: Deformációs görbék
A deformáció inhomogénné válik
  Az egyes diszlokációk okozzák
  Lavinaszerű viselkedés

## Slide 14: Szemcsehatárok
Hall-Petch reláció: σY = σ0 + kd-1/2
  d: szemcseméret
  σ0: egykristály folyásfeszültsége
Minél finomabbak a szemcsék, annál keményebb az anyag
A megfelelő szemcseméretet hőkezeléssel vagy deformációval lehet beállítani

## Slide 15: Méreteffektusok
Csökkenő mérettel növekvő keménység:
  d: átmérő
  τ0: tömbi folyásfesz.
n ≈ 0,6
Normálás a Burgers vektorral ill. a nyírási modulusszal → univerzális viselkedés
M. Uchic et al., Annu. Rev. Mater. Res. (2009)

## Slide 16: Alakítási keményedés
Az alakítási keményedés jelentősen megnő kis méreteknél
Ezt követően: végzetes lavina
D.M. Dimiduk et al., Acta Mater. (2005)

## Slide 17: Kicsi vagy elődeformált minták
Mo (bcc) oszlopok különböző elődeformációval
Az elődeformáció puhítja az oszlopokat
H. Bei et al., Acta Mater. (2008)

## Slide 18: Szemcsehatár szerepe
Kisszögű szemcsehatár
Koherens ikerhatár
P.J. Imrich et al., Acta Mater. (2014)

## Slide 19: Műszer oldalirányú merevsége
A műszer különböző paramétereire nagyon érzékeny lehet a mérés
További szempontok
  Párhuzamosság
  Minta hasasodása
  Felületi hatások a FIB vágás során
  Minta felfüggesztése
  Stb.

## Slide 20: Diszlokáció lavinák
Véletlen diszlokáció lavinák
Hatványfüggvény szerinti eloszlás:
  τ: lavinaexponens (≈1,5)
  s0: levágás (cutoff) (≈100 nm)
D.M. Dimiduk et al., Science (2006)

## Slide 21: Földrengések
Gutenberg-Richter törvény:
  M: magnitúdó (logaritmikus)
  b: exponens (≈1,0)
Skála-független eloszlás
Az események minden skálán előfordulnak

## Slide 22: 3D diszlokáció dinamika
Diszlokáció szegmensek követése különböző csúszási síkokon
Megfelelő rugalmas határfeltételek

## Slide 23: Levágás skálázása
A levágás függése
  Γ: a gép és a minta együttes keménysége
  Θ: alakítási keményedés
  E: Young modulusz
  L: minta mérete
  b: Burgers vektor
  s: lavinaméret (deformáció)
F.F. Csikor et al., Science (2007)

## Slide 24: Leggyengébb láncszem modell
Diszlokáció éhezés
  A diszlokációkat vonzza a felület → kimennek
  Nincs idő multiplikációra ill. keresztcsúszásra
  Kiürülnek a források
A maradék egykarú források közül a leggyengébb fog aktiválódni:
T.A. Parthasarathy et al., Acta Mater. (2007)
Arany
Nikkel
Nikkel

## Slide 25: Plaszticitás sejtautomata modellje
Az anyag keménysége inhomogén
  Diszlokációszerkezet fluktuációja
  Belső rendezetlenség
  Lokális folyásfeszültség
Elemi deformációs folyamat:
  Nyírófeszültség eléri a folyáshatárt
  Maradandó alakváltozás: egy sík mentén csúszás
  Új folyáshatár meghatározása, mert megváltozott a mikroszerkezet
M. Zaiser, P. Moretti, J. Stat. Mech. (2005)
M. Talamali et al., Phys. Rev. E (2011)

## Slide 26: SA algoritmus
NxN sejt
1. Véletlenszerű folyásfeszültségek generálása (rendezetlenség)
2. Növeljük a külső feszültséget, amíg egy cella meg nem folyik
3. Megnöveljük a plasztikus deformációt ebben a cellában
4. Megváltoztatjuk a lokális feszültséget minden cellában a feszültségfüggvény szerint
5. Új véletlen folyásfeszültséget rendelünk az aktivált cellához
6. Goto 2.
M. Zaiser, P. Moretti, J. Stat. Mech. (2005)
M. Talamali et al., Phys. Rev. E (2011)

## Slide 27: Feszültség-deformációs görbék

## Slide 28: Lavinaviselkedés
Lavinák méretének eloszlása hatványfüggvény
Exponens: τ ≈ 1,4
A levágás a kísérletekkel megegyezően viselkedik
M. Zaiser, N. Nikitas, J. Stat. Phys. (2007)

## Slide 29: Mikrooszlop összenyomás
42 elvégzett összenyomás
42 fesz.-def. görbe

## Slide 30: Átlagos viselkedés
Plasztikus deformáció értékek egy meghatározott alkalmazott feszültség esetén
Átlagos fesz.-def. görbe
A plasztikus deformáció szórása
Karakterisztikus feszültség
P. D. Ispánovity et al., Phys. Rev. Lett. (2010)
Notes: A smooth stress-strain curve characteristic for the given specimen size
Other indications of yield

## Slide 31: Átlagos viselkedés
Hasonló görbék a három módszer esetén
Karakterisztikus (folyás) feszültség
2D DDD
3D DDD
Oszlopok

## Slide 32: Feszültségek eloszlása
Feszültségértékek eloszlása különböző deformációk esetén
Ispánovity, Hegyi, Groma, Györgyi, Ratter, Weygand, Acta Mater. (2013)

## Slide 33: Szórás változása
Különböző méretű oszlopok összenyomása (3, 6, ill. 12 μm)
Átlagos görbékben kis változás (nagy a diszl. sűrűség)
A szórás jelentősen csökken a méret növekedtével